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Table S1. Thermal parameters of the obtained materials.
	
Sample
	First stage
	Second stage
	Third stage
	Fourth stage
	Residue at 600C (%)

	
	Tmax(C)
	m (%)
	T0 (C)
	Tmax (C)
	m (%)
	T0 (C)
	Tmax(C)
	m (%)
	T0 (C)
	Tmax(C)
	m (%)
	

	CS
	58
	9
	90
	139
	14
	216
	275
	52
	-
	-
	-
	25

	(CanO-Viol)CS
	61
	7
	96
	136
	13
	213
	285
	34
	342
	398
	28
	18
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