Table S1. Absorbance values (OD595) of crystal violet associated with the amount of biofilm on wells and pegs without metal coating (i.e., control experiments in Figure 5).

| Bacterial strain | Biofilm on wells |  | Biofilm on pegs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean value OD595 | Standard deviation | Mean value OD595 | Standard deviation |
| E. coli | 1.210 | 0.082 | 0.841 | 0.099 |
| P. aeruginosa | 2.839 | 0.194 | 1.881 | 0.103 |
| S. aureus | 2.768 | 0.154 | 1.125 | 0.056 |
| E. faecalis | 0.989 | 0.069 | 0.657 | 0.085 |